Komora je zbavena vrchního osazení – límce – lze instalovat poklopy tř. B; D.

Šachta se instaluje tak, aby horní dosedací plocha komory byla ve výšce 90mm pod niveletou okolního terénu. Tělo komory pod dosedací plochou se podbetonuje v síle 150 – 200mm (doporučená pevnost 20MPa). Na šachtu se přiloží rám poklopu. Do rámu se vloží instalační přípravek a pevně se přitáhne do rámu šrouby. Instalačními šrouby se rám vyrovná do nivelity okolního terénu. Následně je rám řádně podbetonován (doporučuje se vysokopevnostní malta 45MPa s ocelovými drátky). Po vytvrdnutí malty je instalační přípravek po povolení šroubů odstraněn a lze položit vlastní poklopy do rámu.