| EGÚ Brno, a. s. Sekce elektrických sítí |  |
| --- | --- |

Podklad pro projekci plastových

kabelových chrániček CWS

Trubky s hrdlem PVC

Brno, červen 2014

Zhotovitel:	EGÚ  Brno, a. s.

Sekce elektrických sítí

Objednatel:	CWS s.r.o.

Masarykova 750/316, 400 01 Ústí nad Labem

Číslo smlouvy zhotovitele:	14 202

Číslo smlouvy objednatele:	Č.j. 2014/8 a 2014/9

Podklad pro projekci plastových

kabelových chrániček CWS

Trubky s hrdlem PVC

Zpracovali: 			Ing. Petr Lehký

Ing. Hugo Thiel

Helena Kváčová

Ředitel sekce	:		Ing. Petr Lehký

Ředitel EGÚ Brno, a.s.:	Ing. Zdeněk Špaček, CSc.

Úvod

Zpracované tabulky pro projekci plastových kabelových chrániček vychází při určení vrcholového zatížení z metodiky „Dimenzování kabelových chrániček“.

V následujících tabulkách se uvádějí celkové hodnoty zatížení pro jednotlivé druhy povrchového zatížení, včetně vlivu dynamických účinků a zatížení zeminou.

Pro uvedené typy chrániček jsou v tabulkách tučným písmem a stínováním vyznačeny případy překročení dovoleného zatížení.

Dovolené zatížení chrániček je stanoveno s ohledem na maximálně 5 % ní deformaci.

Při  průchodu nebo uložení kabelových chrániček v drážním tělese SD nesmí deformace překročit hodnotu 3%.

Kabelové chráničky uložené v drážním tělese se dimenzují na zatížení  vlakem UIC 71.

Podklady pro výpočty poskytl výrobce trubek CWS. Zpracované tabulky obsahují následující sortiment trubek PVC s hrdlem.

| Trubka s hrdlem PVC | Průměr 63/59 mm |
| --- | --- |
| Trubka s hrdlem PVC | Průměr 75/71 mm |
| Trubka s hrdlem PVC | Průměr 90/86 mm |
| Trubka s hrdlem PVC | Průměr 110/106 mm |
| Trubka s hrdlem PVC | Průměr 160/154 mm |
| Trubka s hrdlem PVC. | Průměr 200/192 mm |
| Trubka s hrdlem PVC | Průměr 110/104 mm |
| Trubka s hrdlem PVC | Průměr 160/151 mm |
| Trubka s hrdlem PVC | Průměr 200/188 mm |
| Trubka s hrdlem PVC | Průměr 32/27,8 mm |
| Trubka s hrdlem PVC | Průměr 40/35,4 mm |
| Trubka s hrdlem PVC | Průměr 50/44,2 mm |
| Trubka s hrdlem PVC | Průměr 63/57 mm |
| Trubka s hrdlem PVC | Průměr 75/67,8 mm |
| Trubka s hrdlem PVC | Průměr 90/81,4 mm |
| Trubka s hrdlem PVC | Průměr 110/99,4 mm |
| Trubka s hrdlem PVC | Průměr 125/117,6 mm |
| Trubka s hrdlem PVC | Průměr 125/113 mm |

PVC kabelová chránička CWS

Typ:	Trubka s hrdlem 63/59

| Pevnost stěny podle ČSN EN ISO 9969 S = 10,4 kPa |
| --- |
| Maximální zatížení při deformaci 5 % je Q = 210,5 kPa |
| Maximální zatížení při deformaci 3% je Q = 126,3 kPa |
| Typ zatížení | Zatížení vahou zeminy |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 8.55 | 11.40 | 14.25 | 17.10 | 19.95 | 22.80 | 25.65 | 28.50 | 31.35 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída A |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 857,6 | 489,6 | 315,3 | 223,6 | 170,6 | 138,1 | 117,1 | 103,3 | 93,9 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída B |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 604,7 | 340,2 | 221,2 | 159,1 | 123,5 | 102,0 | 88,6 | 79,9 | 74,4 |

| Typ zatížení | Zatížení vjezdů |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 297,4 | 170,4 | 113,8 | 84,9 | 68,8 | 59,6 | 54,3 | 51,4 | 50,1 |

| Typ zatížení | Zatížení chodníků a cyklistických stezek |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 63,4 | 42,0 | 33,7 | 30,5 | 29,8 | 30,3 | 31,6 | 33,3 | 35,4 |

| Typ zatížení | Zatížení tramvajovou dopravou |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 365.6 | 211.1 | 141,8 | 106,1 | 86,3 | 74,9 | 68,4 | 64,8 | 63,1 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,0 | 105,4 | 85,7 | 90,2 | 98,3 | 107,9 | 118,4 | 129,6 | 141,4 | 153,7 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,4 | 106,2 | 87,4 | 93,0 | 101,9 | 111,8 | 122,4 | 133,5 | 145,1 | 157,2 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 150,7 | 114,6 | 90,8 | 94,2 | 101,6 | 110,6 | 120,6 | 131,4 | 143,0 | 155,1 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 151,2 | 115,5 | 92,8 | 97,3 | 105,5 | 114,9 | 125,1 | 135,9 | 147,2 | 159,0 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 165,5 | 124,6 | 96,4 | 98,5 | 105,1 | 113,5 | 123 | 133,5 | 144,7 | 156,5 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 166,1 | 125,7 | 98,6 | 102,0 | 109,5 | 118,4 | 128,0 | 138,4 | 149,4 | 160,9 |

Trubky nelze použít v případech, kdy uvažované zatížení překračuje hodnotu dovoleného zatížení.  Tyto případy jsou v tabulkách vyznačeny stínováním a tučným písmem.

PVC kabelová chránička CWS

Typ:	Trubka s hrdlem 75/71

| Pevnost stěny podle ČSN EN ISO 9969 S = 6,2 kPa |
| --- |
| Maximální zatížení při deformaci 5% je Q = 169,7 kPa |
| Maximální zatížení při deformaci 3% je Q = 101,8 kPa |
| Typ zatížení | Zatížení vahou zeminy |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 8.55 | 11.40 | 14.25 | 17.10 | 19.95 | 22.80 | 25.65 | 28.50 | 31.35 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída A |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 857,6 | 489,6 | 315,3 | 223,6 | 170,6 | 138,1 | 117,1 | 103,3 | 93,9 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída B |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 604,7 | 340,2 | 221,2 | 159,1 | 123,5 | 102,0 | 88,6 | 79,9 | 74,4 |

| Typ zatížení | Zatížení vjezdů |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 297,4 | 170,4 | 113,8 | 84,9 | 68,8 | 59,6 | 54,3 | 51,4 | 50,1 |

| Typ zatížení | Zatížení chodníků a cyklistických stezek |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 63,4 | 42,0 | 33,7 | 30,5 | 29,8 | 30,3 | 31,6 | 33,3 | 35,4 |

| Typ zatížení | Zatížení tramvajovou dopravou |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 365.6 | 211.1 | 141,8 | 106,1 | 86,3 | 74,9 | 68,4 | 64,8 | 63,1 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,0 | 105,4 | 85,7 | 90,2 | 98,3 | 107,9 | 118,4 | 129,6 | 141,4 | 153,7 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,4 | 106,2 | 87,4 | 93,0 | 101,9 | 111,8 | 122,4 | 133,5 | 145,1 | 157,2 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 150,7 | 114,6 | 90,8 | 94,2 | 101,6 | 110,6 | 120,6 | 131,4 | 143,0 | 155,1 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 151,2 | 115,5 | 92,8 | 97,3 | 105,5 | 114,9 | 125,1 | 135,9 | 147,2 | 159,0 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 165,5 | 124,6 | 96,4 | 98,5 | 105,1 | 113,5 | 123 | 133,5 | 144,7 | 156,5 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 166,1 | 125,7 | 98,6 | 102,0 | 109,5 | 118,4 | 128,0 | 138,4 | 149,4 | 160,9 |

Trubky nelze použít v případech kdy uvažované zatížení překračuje hodnotu dovoleného zatížení.  Tyto případy jsou v tabulkách vyznačeny stínováním a tučným písmem.

PVC kabelová chránička CWS

Typ:	Trubka s hrdlem 90/86

| Pevnost stěny podle ČSN EN ISO 9969 S = 3,5 kPa |
| --- |
| Maximální zatížení při deformaci 5% je Q = 143,7 kPa |
| Maximální zatížení při deformaci 3% je Q = 86,2 kPa |
| Typ zatížení | Zatížení vahou zeminy |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 8.55 | 11.40 | 14.25 | 17.10 | 19.95 | 22.80 | 25.65 | 28.50 | 31.35 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída A |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 857,6 | 489,6 | 315,3 | 223,6 | 170,6 | 138,1 | 117,1 | 103,3 | 93,9 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída B |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 604,7 | 340,2 | 221,2 | 159,1 | 123,5 | 102,0 | 88,6 | 79,9 | 74,4 |

| Typ zatížení | Zatížení vjezdů |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 297,4 | 170,4 | 113,8 | 84,9 | 68,8 | 59,6 | 54,3 | 51,4 | 50,1 |

| Typ zatížení | Zatížení chodníků a cyklistických stezek |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 63,4 | 42,0 | 33,7 | 30,5 | 29,8 | 30,3 | 31,6 | 33,3 | 35,4 |

| Typ zatížení | Zatížení tramvajovou dopravou |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 365.6 | 211.1 | 141,8 | 106,1 | 86,3 | 74,9 | 68,4 | 64,8 | 63,1 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,0 | 105,4 | 85,7 | 90,2 | 98,3 | 107,9 | 118,4 | 129,6 | 141,4 | 153,7 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,4 | 106,2 | 87,4 | 93,0 | 101,9 | 111,8 | 122,4 | 133,5 | 145,1 | 157,2 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 150,7 | 114,6 | 90,8 | 94,2 | 101,6 | 110,6 | 120,6 | 131,4 | 143,0 | 155,1 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 151,2 | 115,5 | 92,8 | 97,3 | 105,5 | 114,9 | 125,1 | 135,9 | 147,2 | 159,0 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 165,5 | 124,6 | 96,4 | 98,5 | 105,1 | 113,5 | 123 | 133,5 | 144,7 | 156,5 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 166,1 | 125,7 | 98,6 | 102,0 | 109,5 | 118,4 | 128,0 | 138,4 | 149,4 | 160,9 |

Trubky nelze použít v případech kdy uvažované zatížení překračuje hodnotu dovoleného zatížení.  Tyto případy jsou v tabulkách vyznačeny stínováním a tučným písmem.

PVC kabelová chránička CWS

Typ:	Trubka s hrdlem 110/106

| Pevnost stěny podle ČSN EN ISO 9969 S = 1,8 kPa |
| --- |
| Maximální zatížení při deformaci 5% je Q = 127,7 kPa |
| Maximální zatížení při deformaci 3% je Q = 76,6 kPa |
| Typ zatížení | Zatížení vahou zeminy |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 8.55 | 11.40 | 14.25 | 17.10 | 19.95 | 22.80 | 25.65 | 28.50 | 31.35 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída A |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 857,6 | 489,6 | 315,3 | 223,6 | 170,6 | 138,1 | 117,1 | 103,3 | 93,9 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída B |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 604,7 | 340,2 | 221,2 | 159,1 | 123,5 | 102,0 | 88,6 | 79,9 | 74,4 |

| Typ zatížení | Zatížení vjezdů |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 297,4 | 170,4 | 113,8 | 84,9 | 68,8 | 59,6 | 54,3 | 51,4 | 50,1 |

| Typ zatížení | Zatížení chodníků a cyklistických stezek |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 63,4 | 42,0 | 33,7 | 30,5 | 29,8 | 30,3 | 31,6 | 33,3 | 35,4 |

| Typ zatížení | Zatížení tramvajovou dopravou |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 365.6 | 211.1 | 141,8 | 106,1 | 86,3 | 74,9 | 68,4 | 64,8 | 63,1 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,0 | 105,4 | 85,7 | 90,2 | 98,3 | 107,9 | 118,4 | 129,6 | 141,4 | 153,7 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,4 | 106,2 | 87,4 | 93,0 | 101,9 | 111,8 | 122,4 | 133,5 | 145,1 | 157,2 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 150,7 | 114,6 | 90,8 | 94,2 | 101,6 | 110,6 | 120,6 | 131,4 | 143,0 | 155,1 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 151,2 | 115,5 | 92,8 | 97,3 | 105,5 | 114,9 | 125,1 | 135,9 | 147,2 | 159,0 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 165,5 | 124,6 | 96,4 | 98,5 | 105,1 | 113,5 | 123 | 133,5 | 144,7 | 156,5 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 166,1 | 125,7 | 98,6 | 102,0 | 109,5 | 118,4 | 128,0 | 138,4 | 149,4 | 160,9 |

Trubky nelze použít v případech kdy uvažované zatížení překračuje hodnotu dovoleného zatížení.  Tyto případy jsou v tabulkách vyznačeny stínováním a tučným písmem.

PVC kabelová chránička CWS

Typ:	Trubka s hrdlem 160/154

| Pevnost stěny podle ČSN EN ISO 9969 S = 2,1 kPa |
| --- |
| Maximální zatížení při deformaci 5% je Q = 130,1 kPa |
| Maximální zatížení při deformaci 3% je Q = 78,1 kPa |
| Typ zatížení | Zatížení vahou zeminy |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 8.55 | 11.40 | 14.25 | 17.10 | 19.95 | 22.80 | 25.65 | 28.50 | 31.35 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída A |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 857,6 | 489,6 | 315,3 | 223,6 | 170,6 | 138,1 | 117,1 | 103,3 | 93,9 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída B |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 604,7 | 340,2 | 221,2 | 159,1 | 123,5 | 102,0 | 88,6 | 79,9 | 74,4 |

| Typ zatížení | Zatížení vjezdů |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 297,4 | 170,4 | 113,8 | 84,9 | 68,8 | 59,6 | 54,3 | 51,4 | 50,1 |

| Typ zatížení | Zatížení chodníků a cyklistických stezek |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 63,4 | 42,0 | 33,7 | 30,5 | 29,8 | 30,3 | 31,6 | 33,3 | 35,4 |

| Typ zatížení | Zatížení tramvajovou dopravou |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 365.6 | 211.1 | 141,8 | 106,1 | 86,3 | 74,9 | 68,4 | 64,8 | 63,1 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,0 | 105,4 | 85,7 | 90,2 | 98,3 | 107,9 | 118,4 | 129,6 | 141,4 | 153,7 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,4 | 106,2 | 87,4 | 93,0 | 101,9 | 111,8 | 122,4 | 133,5 | 145,1 | 157,2 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 150,7 | 114,6 | 90,8 | 94,2 | 101,6 | 110,6 | 120,6 | 131,4 | 143,0 | 155,1 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 151,2 | 115,5 | 92,8 | 97,3 | 105,5 | 114,9 | 125,1 | 135,9 | 147,2 | 159,0 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 165,5 | 124,6 | 96,4 | 98,5 | 105,1 | 113,5 | 123 | 133,5 | 144,7 | 156,5 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 166,1 | 125,7 | 98,6 | 102,0 | 109,5 | 118,4 | 128,0 | 138,4 | 149,4 | 160,9 |

Trubky nelze použít v případech kdy uvažované zatížení překračuje hodnotu dovoleného zatížení.  Tyto případy jsou v tabulkách vyznačeny stínováním a tučným písmem.

PVC kabelová chránička CWS

Typ:	Trubka s hrdlem 200/192

| Pevnost stěny podle ČSN EN ISO 9969 S = 2,5 kPa |
| --- |
| Maximální zatížení při deformaci 5% je Q = 134,5 kPa |
| Maximální zatížení při deformaci 3% je Q = 80,7 kPa |
| Typ zatížení | Zatížení vahou zeminy |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 8.55 | 11.40 | 14.25 | 17.10 | 19.95 | 22.80 | 25.65 | 28.50 | 31.35 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída A |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 857,6 | 489,6 | 315,3 | 223,6 | 170,6 | 138,1 | 117,1 | 103,3 | 93,9 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída B |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 604,7 | 340,2 | 221,2 | 159,1 | 123,5 | 102,0 | 88,6 | 79,9 | 74,4 |

| Typ zatížení | Zatížení vjezdů |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 297,4 | 170,4 | 113,8 | 84,9 | 68,8 | 59,6 | 54,3 | 51,4 | 50,1 |

| Typ zatížení | Zatížení chodníků a cyklistických stezek |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 63,4 | 42,0 | 33,7 | 30,5 | 29,8 | 30,3 | 31,6 | 33,3 | 35,4 |

| Typ zatížení | Zatížení tramvajovou dopravou |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 365.6 | 211.1 | 141,8 | 106,1 | 86,3 | 74,9 | 68,4 | 64,8 | 63,1 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,0 | 105,4 | 85,7 | 90,2 | 98,3 | 107,9 | 118,4 | 129,6 | 141,4 | 153,7 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,4 | 106,2 | 87,4 | 93,0 | 101,9 | 111,8 | 122,4 | 133,5 | 145,1 | 157,2 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 150,7 | 114,6 | 90,8 | 94,2 | 101,6 | 110,6 | 120,6 | 131,4 | 143,0 | 155,1 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 151,2 | 115,5 | 92,8 | 97,3 | 105,5 | 114,9 | 125,1 | 135,9 | 147,2 | 159,0 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 165,5 | 124,6 | 96,4 | 98,5 | 105,1 | 113,5 | 123 | 133,5 | 144,7 | 156,5 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 166,1 | 125,7 | 98,6 | 102,0 | 109,5 | 118,4 | 128,0 | 138,4 | 149,4 | 160,9 |

Trubky nelze použít v případech kdy uvažované zatížení překračuje hodnotu dovoleného zatížení.  Tyto případy jsou v tabulkách vyznačeny stínováním a tučným písmem.

PVC kabelová chránička CWS

Typ:	Trubka s hrdlem 110/104

| Pevnost stěny podle ČSN EN ISO 9969 S = 6,5 kPa |
| --- |
| Maximální zatížení při deformaci 5% je Q = 172,5 kPa |
| Maximální zatížení při deformaci 3% je Q = 103,5 kPa |
| Typ zatížení | Zatížení vahou zeminy |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 8.55 | 11.40 | 14.25 | 17.10 | 19.95 | 22.80 | 25.65 | 28.50 | 31.35 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída A |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 857,6 | 489,6 | 315,3 | 223,6 | 170,6 | 138,1 | 117,1 | 103,3 | 93,9 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída B |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 604,7 | 340,2 | 221,2 | 159,1 | 123,5 | 102,0 | 88,6 | 79,9 | 74,4 |

| Typ zatížení | Zatížení vjezdů |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 297,4 | 170,4 | 113,8 | 84,9 | 68,8 | 59,6 | 54,3 | 51,4 | 50,1 |

| Typ zatížení | Zatížení chodníků a cyklistických stezek |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 63,4 | 42,0 | 33,7 | 30,5 | 29,8 | 30,3 | 31,6 | 33,3 | 35,4 |

| Typ zatížení | Zatížení tramvajovou dopravou |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 365.6 | 211.1 | 141,8 | 106,1 | 86,3 | 74,9 | 68,4 | 64,8 | 63,1 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,0 | 105,4 | 85,7 | 90,2 | 98,3 | 107,9 | 118,4 | 129,6 | 141,4 | 153,7 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,4 | 106,2 | 87,4 | 93,0 | 101,9 | 111,8 | 122,4 | 133,5 | 145,1 | 157,2 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 150,7 | 114,6 | 90,8 | 94,2 | 101,6 | 110,6 | 120,6 | 131,4 | 143,0 | 155,1 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 151,2 | 115,5 | 92,8 | 97,3 | 105,5 | 114,9 | 125,1 | 135,9 | 147,2 | 159,0 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 165,5 | 124,6 | 96,4 | 98,5 | 105,1 | 113,5 | 123 | 133,5 | 144,7 | 156,5 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 166,1 | 125,7 | 98,6 | 102,0 | 109,5 | 118,4 | 128,0 | 138,4 | 149,4 | 160,9 |

Trubky nelze použít v případech kdy uvažované zatížení překračuje hodnotu dovoleného zatížení.  Tyto případy jsou v tabulkách vyznačeny stínováním a tučným písmem.

PVC kabelová chránička CWS

Typ:	Trubka s hrdlem 160/151

| Pevnost stěny podle ČSN EN ISO 9969 S = 7,1 kPa |
| --- |
| Maximální zatížení při deformaci 5% je Q = 179,1 kPa |
| Maximální zatížení při deformaci 3% je Q = 107,5 kPa |
| Typ zatížení | Zatížení vahou zeminy |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 8.55 | 11.40 | 14.25 | 17.10 | 19.95 | 22.80 | 25.65 | 28.50 | 31.35 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída A |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 857,6 | 489,6 | 315,3 | 223,6 | 170,6 | 138,1 | 117,1 | 103,3 | 93,9 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída B |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 604,7 | 340,2 | 221,2 | 159,1 | 123,5 | 102,0 | 88,6 | 79,9 | 74,4 |

| Typ zatížení | Zatížení vjezdů |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 297,4 | 170,4 | 113,8 | 84,9 | 68,8 | 59,6 | 54,3 | 51,4 | 50,1 |

| Typ zatížení | Zatížení chodníků a cyklistických stezek |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 63,4 | 42,0 | 33,7 | 30,5 | 29,8 | 30,3 | 31,6 | 33,3 | 35,4 |

| Typ zatížení | Zatížení tramvajovou dopravou |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 365.6 | 211.1 | 141,8 | 106,1 | 86,3 | 74,9 | 68,4 | 64,8 | 63,1 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,0 | 105,4 | 85,7 | 90,2 | 98,3 | 107,9 | 118,4 | 129,6 | 141,4 | 153,7 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,4 | 106,2 | 87,4 | 93,0 | 101,9 | 111,8 | 122,4 | 133,5 | 145,1 | 157,2 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 150,7 | 114,6 | 90,8 | 94,2 | 101,6 | 110,6 | 120,6 | 131,4 | 143,0 | 155,1 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 151,2 | 115,5 | 92,8 | 97,3 | 105,5 | 114,9 | 125,1 | 135,9 | 147,2 | 159,0 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 165,5 | 124,6 | 96,4 | 98,5 | 105,1 | 113,5 | 123 | 133,5 | 144,7 | 156,5 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 166,1 | 125,7 | 98,6 | 102,0 | 109,5 | 118,4 | 128,0 | 138,4 | 149,4 | 160,9 |

Trubky nelze použít v případech kdy uvažované zatížení překračuje hodnotu dovoleného zatížení.  Tyto případy jsou v tabulkách vyznačeny stínováním a tučným písmem.

PVC kabelová chránička CWS

Typ:	Trubka s hrdlem 200/188

| Pevnost stěny podle ČSN EN ISO 9969 S = 8,7 kPa |
| --- |
| Maximální zatížení při deformaci 5% je Q = 193,9 kPa |
| Maximální zatížení při deformaci 3% je Q = 116,4 kPa |
| Typ zatížení | Zatížení vahou zeminy |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 8.55 | 11.40 | 14.25 | 17.10 | 19.95 | 22.80 | 25.65 | 28.50 | 31.35 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída A |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 857,6 | 489,6 | 315,3 | 223,6 | 170,6 | 138,1 | 117,1 | 103,3 | 93,9 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída B |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 604,7 | 340,2 | 221,2 | 159,1 | 123,5 | 102,0 | 88,6 | 79,9 | 74,4 |

| Typ zatížení | Zatížení vjezdů |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 297,4 | 170,4 | 113,8 | 84,9 | 68,8 | 59,6 | 54,3 | 51,4 | 50,1 |

| Typ zatížení | Zatížení chodníků a cyklistických stezek |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 63,4 | 42,0 | 33,7 | 30,5 | 29,8 | 30,3 | 31,6 | 33,3 | 35,4 |

| Typ zatížení | Zatížení tramvajovou dopravou |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 365.6 | 211.1 | 141,8 | 106,1 | 86,3 | 74,9 | 68,4 | 64,8 | 63,1 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,0 | 105,4 | 85,7 | 90,2 | 98,3 | 107,9 | 118,4 | 129,6 | 141,4 | 153,7 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,4 | 106,2 | 87,4 | 93,0 | 101,9 | 111,8 | 122,4 | 133,5 | 145,1 | 157,2 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 150,7 | 114,6 | 90,8 | 94,2 | 101,6 | 110,6 | 120,6 | 131,4 | 143,0 | 155,1 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 151,2 | 115,5 | 92,8 | 97,3 | 105,5 | 114,9 | 125,1 | 135,9 | 147,2 | 159,0 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 165,5 | 124,6 | 96,4 | 98,5 | 105,1 | 113,5 | 123 | 133,5 | 144,7 | 156,5 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 166,1 | 125,7 | 98,6 | 102,0 | 109,5 | 118,4 | 128,0 | 138,4 | 149,4 | 160,9 |

Trubky nelze použít v případech kdy uvažované zatížení překračuje hodnotu dovoleného zatížení.  Tyto případy jsou v tabulkách vyznačeny stínováním a tučným písmem.

PVC kabelová chránička CWS

Typ:	Trubka s hrdlem 32/27,8

| Pevnost stěny podle ČSN EN ISO 9969 S = 95,6 kPa |
| --- |
| Maximální zatížení při deformaci 5% je Q = 1031,8 kPa |
| Maximální zatížení při deformaci 3% je Q = 619,1 kPa |
| Typ zatížení | Zatížení vahou zeminy |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 8.55 | 11.40 | 14.25 | 17.10 | 19.95 | 22.80 | 25.65 | 28.50 | 31.35 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída A |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 857,6 | 489,6 | 315,3 | 223,6 | 170,6 | 138,1 | 117,1 | 103,3 | 93,9 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída B |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 604,7 | 340,2 | 221,2 | 159,1 | 123,5 | 102,0 | 88,6 | 79,9 | 74,4 |

| Typ zatížení | Zatížení vjezdů |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 297,4 | 170,4 | 113,8 | 84,9 | 68,8 | 59,6 | 54,3 | 51,4 | 50,1 |

| Typ zatížení | Zatížení chodníků a cyklistických stezek |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 63,4 | 42,0 | 33,7 | 30,5 | 29,8 | 30,3 | 31,6 | 33,3 | 35,4 |

| Typ zatížení | Zatížení tramvajovou dopravou |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 365.6 | 211.1 | 141,8 | 106,1 | 86,3 | 74,9 | 68,4 | 64,8 | 63,1 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,0 | 105,4 | 85,7 | 90,2 | 98,3 | 107,9 | 118,4 | 129,6 | 141,4 | 153,7 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,4 | 106,2 | 87,4 | 93,0 | 101,9 | 111,8 | 122,4 | 133,5 | 145,1 | 157,2 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 150,7 | 114,6 | 90,8 | 94,2 | 101,6 | 110,6 | 120,6 | 131,4 | 143,0 | 155,1 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 151,2 | 115,5 | 92,8 | 97,3 | 105,5 | 114,9 | 125,1 | 135,9 | 147,2 | 159,0 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 165,5 | 124,6 | 96,4 | 98,5 | 105,1 | 113,5 | 123 | 133,5 | 144,7 | 156,5 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 166,1 | 125,7 | 98,6 | 102,0 | 109,5 | 118,4 | 128,0 | 138,4 | 149,4 | 160,9 |

Trubky nelze použít v případech kdy uvažované zatížení překračuje hodnotu dovoleného zatížení.  Tyto případy jsou v tabulkách vyznačeny stínováním a tučným písmem.

PVC kabelová chránička CWS

Typ:	Trubka s hrdlem 40/35,4

| Pevnost stěny podle ČSN EN ISO 9969 S = 76,3 kPa |
| --- |
| Maximální zatížení při deformaci 5% je Q = 846,0 kPa |
| Maximální zatížení při deformaci 3% je Q = 507,6 kPa |
| Typ zatížení | Zatížení vahou zeminy |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 8.55 | 11.40 | 14.25 | 17.10 | 19.95 | 22.80 | 25.65 | 28.50 | 31.35 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída A |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 857,6 | 489,6 | 315,3 | 223,6 | 170,6 | 138,1 | 117,1 | 103,3 | 93,9 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída B |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 604,7 | 340,2 | 221,2 | 159,1 | 123,5 | 102,0 | 88,6 | 79,9 | 74,4 |

| Typ zatížení | Zatížení vjezdů |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 297,4 | 170,4 | 113,8 | 84,9 | 68,8 | 59,6 | 54,3 | 51,4 | 50,1 |

| Typ zatížení | Zatížení chodníků a cyklistických stezek |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 63,4 | 42,0 | 33,7 | 30,5 | 29,8 | 30,3 | 31,6 | 33,3 | 35,4 |

| Typ zatížení | Zatížení tramvajovou dopravou |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 365.6 | 211.1 | 141,8 | 106,1 | 86,3 | 74,9 | 68,4 | 64,8 | 63,1 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,0 | 105,4 | 85,7 | 90,2 | 98,3 | 107,9 | 118,4 | 129,6 | 141,4 | 153,7 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,4 | 106,2 | 87,4 | 93,0 | 101,9 | 111,8 | 122,4 | 133,5 | 145,1 | 157,2 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 150,7 | 114,6 | 90,8 | 94,2 | 101,6 | 110,6 | 120,6 | 131,4 | 143,0 | 155,1 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 151,2 | 115,5 | 92,8 | 97,3 | 105,5 | 114,9 | 125,1 | 135,9 | 147,2 | 159,0 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 165,5 | 124,6 | 96,4 | 98,5 | 105,1 | 113,5 | 123 | 133,5 | 144,7 | 156,5 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 166,1 | 125,7 | 98,6 | 102,0 | 109,5 | 118,4 | 128,0 | 138,4 | 149,4 | 160,9 |

Trubky nelze použít v případech kdy uvažované zatížení překračuje hodnotu dovoleného zatížení.  Tyto případy jsou v tabulkách vyznačeny stínováním a tučným písmem.

PVC kabelová chránička CWS

Typ:	Trubka s hrdlem 50/44,2

| Pevnost stěny podle ČSN EN ISO 9969 S = 67,9 kPa |
| --- |
| Maximální zatížení při deformaci 5% je Q = 764,4 kPa |
| Maximální zatížení při deformaci 3% je Q = 458,7 kPa |
| Typ zatížení | Zatížení vahou zeminy |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 8.55 | 11.40 | 14.25 | 17.10 | 19.95 | 22.80 | 25.65 | 28.50 | 31.35 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída A |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 857,6 | 489,6 | 315,3 | 223,6 | 170,6 | 138,1 | 117,1 | 103,3 | 93,9 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída B |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 604,7 | 340,2 | 221,2 | 159,1 | 123,5 | 102,0 | 88,6 | 79,9 | 74,4 |

| Typ zatížení | Zatížení vjezdů |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 297,4 | 170,4 | 113,8 | 84,9 | 68,8 | 59,6 | 54,3 | 51,4 | 50,1 |

| Typ zatížení | Zatížení chodníků a cyklistických stezek |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 63,4 | 42,0 | 33,7 | 30,5 | 29,8 | 30,3 | 31,6 | 33,3 | 35,4 |

| Typ zatížení | Zatížení tramvajovou dopravou |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 365.6 | 211.1 | 141,8 | 106,1 | 86,3 | 74,9 | 68,4 | 64,8 | 63,1 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,0 | 105,4 | 85,7 | 90,2 | 98,3 | 107,9 | 118,4 | 129,6 | 141,4 | 153,7 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,4 | 106,2 | 87,4 | 93,0 | 101,9 | 111,8 | 122,4 | 133,5 | 145,1 | 157,2 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 150,7 | 114,6 | 90,8 | 94,2 | 101,6 | 110,6 | 120,6 | 131,4 | 143,0 | 155,1 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 151,2 | 115,5 | 92,8 | 97,3 | 105,5 | 114,9 | 125,1 | 135,9 | 147,2 | 159,0 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 165,5 | 124,6 | 96,4 | 98,5 | 105,1 | 113,5 | 123 | 133,5 | 144,7 | 156,5 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 166,1 | 125,7 | 98,6 | 102,0 | 109,5 | 118,4 | 128,0 | 138,4 | 149,4 | 160,9 |

Trubky nelze použít v případech kdy uvažované zatížení překračuje hodnotu dovoleného zatížení.  Tyto případy jsou v tabulkách vyznačeny stínováním a tučným písmem.

PVC kabelová chránička CWS

Typ:	Trubka s hrdlem 63/57

| Pevnost stěny podle ČSN EN ISO 9969 S = 36,3 kPa |
| --- |
| Maximální zatížení při deformaci 5% je Q = 459,8 kPa |
| Maximální zatížení při deformaci 3% je Q = 275,9 kPa |
| Typ zatížení | Zatížení vahou zeminy |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 8.55 | 11.40 | 14.25 | 17.10 | 19.95 | 22.80 | 25.65 | 28.50 | 31.35 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída A |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 857,6 | 489,6 | 315,3 | 223,6 | 170,6 | 138,1 | 117,1 | 103,3 | 93,9 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída B |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 604,7 | 340,2 | 221,2 | 159,1 | 123,5 | 102,0 | 88,6 | 79,9 | 74,4 |

| Typ zatížení | Zatížení vjezdů |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 297,4 | 170,4 | 113,8 | 84,9 | 68,8 | 59,6 | 54,3 | 51,4 | 50,1 |

| Typ zatížení | Zatížení chodníků a cyklistických stezek |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 63,4 | 42,0 | 33,7 | 30,5 | 29,8 | 30,3 | 31,6 | 33,3 | 35,4 |

| Typ zatížení | Zatížení tramvajovou dopravou |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 365.6 | 211.1 | 141,8 | 106,1 | 86,3 | 74,9 | 68,4 | 64,8 | 63,1 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,0 | 105,4 | 85,7 | 90,2 | 98,3 | 107,9 | 118,4 | 129,6 | 141,4 | 153,7 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,4 | 106,2 | 87,4 | 93,0 | 101,9 | 111,8 | 122,4 | 133,5 | 145,1 | 157,2 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 150,7 | 114,6 | 90,8 | 94,2 | 101,6 | 110,6 | 120,6 | 131,4 | 143,0 | 155,1 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 151,2 | 115,5 | 92,8 | 97,3 | 105,5 | 114,9 | 125,1 | 135,9 | 147,2 | 159,0 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 165,5 | 124,6 | 96,4 | 98,5 | 105,1 | 113,5 | 123 | 133,5 | 144,7 | 156,5 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 166,1 | 125,7 | 98,6 | 102,0 | 109,5 | 118,4 | 128,0 | 138,4 | 149,4 | 160,9 |

Trubky nelze použít v případech kdy uvažované zatížení překračuje hodnotu dovoleného zatížení.  Tyto případy jsou v tabulkách vyznačeny stínováním a tučným písmem.

PVC kabelová chránička CWS

Typ:	Trubka s hrdlem 75/67,8

| Pevnost stěny podle ČSN EN ISO 9969 S = 37,5 kPa |
| --- |
| Maximální zatížení při deformaci 5% je Q = 471,9 kPa |
| Maximální zatížení při deformaci 3% je Q = 283,1 kPa |
| Typ zatížení | Zatížení vahou zeminy |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 8.55 | 11.40 | 14.25 | 17.10 | 19.95 | 22.80 | 25.65 | 28.50 | 31.35 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída A |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 857,6 | 489,6 | 315,3 | 223,6 | 170,6 | 138,1 | 117,1 | 103,3 | 93,9 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída B |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 604,7 | 340,2 | 221,2 | 159,1 | 123,5 | 102,0 | 88,6 | 79,9 | 74,4 |

| Typ zatížení | Zatížení vjezdů |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 297,4 | 170,4 | 113,8 | 84,9 | 68,8 | 59,6 | 54,3 | 51,4 | 50,1 |

| Typ zatížení | Zatížení chodníků a cyklistických stezek |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 63,4 | 42,0 | 33,7 | 30,5 | 29,8 | 30,3 | 31,6 | 33,3 | 35,4 |

| Typ zatížení | Zatížení tramvajovou dopravou |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 365.6 | 211.1 | 141,8 | 106,1 | 86,3 | 74,9 | 68,4 | 64,8 | 63,1 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,0 | 105,4 | 85,7 | 90,2 | 98,3 | 107,9 | 118,4 | 129,6 | 141,4 | 153,7 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,4 | 106,2 | 87,4 | 93,0 | 101,9 | 111,8 | 122,4 | 133,5 | 145,1 | 157,2 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 150,7 | 114,6 | 90,8 | 94,2 | 101,6 | 110,6 | 120,6 | 131,4 | 143,0 | 155,1 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 151,2 | 115,5 | 92,8 | 97,3 | 105,5 | 114,9 | 125,1 | 135,9 | 147,2 | 159,0 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 165,5 | 124,6 | 96,4 | 98,5 | 105,1 | 113,5 | 123 | 133,5 | 144,7 | 156,5 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 166,1 | 125,7 | 98,6 | 102,0 | 109,5 | 118,4 | 128,0 | 138,4 | 149,4 | 160,9 |

Trubky nelze použít v případech kdy uvažované zatížení překračuje hodnotu dovoleného zatížení.  Tyto případy jsou v tabulkách vyznačeny stínováním a tučným písmem.

PVC kabelová chránička CWS

Typ:	Trubka s hrdlem 90/81,4

| Pevnost stěny podle ČSN EN ISO 9969 S = 36,6 kPa |
| --- |
| Maximální zatížení při deformaci 5% je Q = 462,6 kPa |
| Maximální zatížení při deformaci 3% je Q = 277,5 kPa |
| Typ zatížení | Zatížení vahou zeminy |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 8.55 | 11.40 | 14.25 | 17.10 | 19.95 | 22.80 | 25.65 | 28.50 | 31.35 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída A |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 857,6 | 489,6 | 315,3 | 223,6 | 170,6 | 138,1 | 117,1 | 103,3 | 93,9 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída B |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 604,7 | 340,2 | 221,2 | 159,1 | 123,5 | 102,0 | 88,6 | 79,9 | 74,4 |

| Typ zatížení | Zatížení vjezdů |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 297,4 | 170,4 | 113,8 | 84,9 | 68,8 | 59,6 | 54,3 | 51,4 | 50,1 |

| Typ zatížení | Zatížení chodníků a cyklistických stezek |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 63,4 | 42,0 | 33,7 | 30,5 | 29,8 | 30,3 | 31,6 | 33,3 | 35,4 |

| Typ zatížení | Zatížení tramvajovou dopravou |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 365.6 | 211.1 | 141,8 | 106,1 | 86,3 | 74,9 | 68,4 | 64,8 | 63,1 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,0 | 105,4 | 85,7 | 90,2 | 98,3 | 107,9 | 118,4 | 129,6 | 141,4 | 153,7 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,4 | 106,2 | 87,4 | 93,0 | 101,9 | 111,8 | 122,4 | 133,5 | 145,1 | 157,2 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 150,7 | 114,6 | 90,8 | 94,2 | 101,6 | 110,6 | 120,6 | 131,4 | 143,0 | 155,1 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 151,2 | 115,5 | 92,8 | 97,3 | 105,5 | 114,9 | 125,1 | 135,9 | 147,2 | 159,0 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 165,5 | 124,6 | 96,4 | 98,5 | 105,1 | 113,5 | 123 | 133,5 | 144,7 | 156,5 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 166,1 | 125,7 | 98,6 | 102,0 | 109,5 | 118,4 | 128,0 | 138,4 | 149,4 | 160,9 |

Trubky nelze použít v případech kdy uvažované zatížení překračuje hodnotu dovoleného zatížení.  Tyto případy jsou v tabulkách vyznačeny stínováním a tučným písmem.

PVC kabelová chránička CWS

Typ:	Trubka s hrdlem 110/99,4

| Pevnost stěny podle ČSN EN ISO 9969 S = 39,58 kPa |
| --- |
| Maximální zatížení při deformaci 5% je Q = 491,76 kPa |
| Maximální zatížení při deformaci 3% je Q = 295,06 kPa |
| Typ zatížení | Zatížení vahou zeminy |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 8.55 | 11.40 | 14.25 | 17.10 | 19.95 | 22.80 | 25.65 | 28.50 | 31.35 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída A |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 857,6 | 489,6 | 315,3 | 223,6 | 170,6 | 138,1 | 117,1 | 103,3 | 93,9 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída B |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 604,7 | 340,2 | 221,2 | 159,1 | 123,5 | 102,0 | 88,6 | 79,9 | 74,4 |

| Typ zatížení | Zatížení vjezdů |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 297,4 | 170,4 | 113,8 | 84,9 | 68,8 | 59,6 | 54,3 | 51,4 | 50,1 |

| Typ zatížení | Zatížení chodníků a cyklistických stezek |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 63,4 | 42,0 | 33,7 | 30,5 | 29,8 | 30,3 | 31,6 | 33,3 | 35,4 |

| Typ zatížení | Zatížení tramvajovou dopravou |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 365.6 | 211.1 | 141,8 | 106,1 | 86,3 | 74,9 | 68,4 | 64,8 | 63,1 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,0 | 105,4 | 85,7 | 90,2 | 98,3 | 107,9 | 118,4 | 129,6 | 141,4 | 153,7 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,4 | 106,2 | 87,4 | 93,0 | 101,9 | 111,8 | 122,4 | 133,5 | 145,1 | 157,2 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 150,7 | 114,6 | 90,8 | 94,2 | 101,6 | 110,6 | 120,6 | 131,4 | 143,0 | 155,1 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 151,2 | 115,5 | 92,8 | 97,3 | 105,5 | 114,9 | 125,1 | 135,9 | 147,2 | 159,0 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 165,5 | 124,6 | 96,4 | 98,5 | 105,1 | 113,5 | 123 | 133,5 | 144,7 | 156,5 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 166,1 | 125,7 | 98,6 | 102,0 | 109,5 | 118,4 | 128,0 | 138,4 | 149,4 | 160,9 |

Trubky nelze použít v případech kdy uvažované zatížení překračuje hodnotu dovoleného zatížení.  Tyto případy jsou v tabulkách vyznačeny stínováním a tučným písmem.

PVC kabelová chránička CWS

Typ:	Trubka s hrdlem 125/117,6

| Pevnost stěny podle ČSN EN ISO 9969 S = 8,59 kPa |
| --- |
| Maximální zatížení při deformaci 5% je Q = 193,06 kPa |
| Maximální zatížení při deformaci 3% je Q = 115,84 kPa |
| Typ zatížení | Zatížení vahou zeminy |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 8.55 | 11.40 | 14.25 | 17.10 | 19.95 | 22.80 | 25.65 | 28.50 | 31.35 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída A |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 857,6 | 489,6 | 315,3 | 223,6 | 170,6 | 138,1 | 117,1 | 103,3 | 93,9 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída B |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 604,7 | 340,2 | 221,2 | 159,1 | 123,5 | 102,0 | 88,6 | 79,9 | 74,4 |

| Typ zatížení | Zatížení vjezdů |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 297,4 | 170,4 | 113,8 | 84,9 | 68,8 | 59,6 | 54,3 | 51,4 | 50,1 |

| Typ zatížení | Zatížení chodníků a cyklistických stezek |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 63,4 | 42,0 | 33,7 | 30,5 | 29,8 | 30,3 | 31,6 | 33,3 | 35,4 |

| Typ zatížení | Zatížení tramvajovou dopravou |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 365.6 | 211.1 | 141,8 | 106,1 | 86,3 | 74,9 | 68,4 | 64,8 | 63,1 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,0 | 105,4 | 85,7 | 90,2 | 98,3 | 107,9 | 118,4 | 129,6 | 141,4 | 153,7 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,4 | 106,2 | 87,4 | 93,0 | 101,9 | 111,8 | 122,4 | 133,5 | 145,1 | 157,2 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 150,7 | 114,6 | 90,8 | 94,2 | 101,6 | 110,6 | 120,6 | 131,4 | 143,0 | 155,1 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 151,2 | 115,5 | 92,8 | 97,3 | 105,5 | 114,9 | 125,1 | 135,9 | 147,2 | 159,0 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 165,5 | 124,6 | 96,4 | 98,5 | 105,1 | 113,5 | 123 | 133,5 | 144,7 | 156,5 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 166,1 | 125,7 | 98,6 | 102,0 | 109,5 | 118,4 | 128,0 | 138,4 | 149,4 | 160,9 |

Trubky nelze použít v případech kdy uvažované zatížení překračuje hodnotu dovoleného zatížení.  Tyto případy jsou v tabulkách vyznačeny stínováním a tučným písmem.

PVC kabelová chránička CWS

Typ:	Trubka s hrdlem 125/113

| Pevnost stěny podle ČSN EN ISO 9969 S = 39,2 kPa |
| --- |
| Maximální zatížení při deformaci 5% je Q = 488,02 kPa |
| Maximální zatížení při deformaci 3% je Q = 292,81 kPa |
| Typ zatížení | Zatížení vahou zeminy |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 8.55 | 11.40 | 14.25 | 17.10 | 19.95 | 22.80 | 25.65 | 28.50 | 31.35 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída A |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 857,6 | 489,6 | 315,3 | 223,6 | 170,6 | 138,1 | 117,1 | 103,3 | 93,9 |

| Typ zatížení | Silniční zatížení třída B |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 604,7 | 340,2 | 221,2 | 159,1 | 123,5 | 102,0 | 88,6 | 79,9 | 74,4 |

| Typ zatížení | Zatížení vjezdů |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 297,4 | 170,4 | 113,8 | 84,9 | 68,8 | 59,6 | 54,3 | 51,4 | 50,1 |

| Typ zatížení | Zatížení chodníků a cyklistických stezek |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 63,4 | 42,0 | 33,7 | 30,5 | 29,8 | 30,3 | 31,6 | 33,3 | 35,4 |

| Typ zatížení | Zatížení tramvajovou dopravou |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Celkové zatížení [kPa] | 365.6 | 211.1 | 141,8 | 106,1 | 86,3 | 74,9 | 68,4 | 64,8 | 63,1 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,0 | 105,4 | 85,7 | 90,2 | 98,3 | 107,9 | 118,4 | 129,6 | 141,4 | 153,7 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak UIC 71 |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 137,4 | 106,2 | 87,4 | 93,0 | 101,9 | 111,8 | 122,4 | 133,5 | 145,1 | 157,2 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 150,7 | 114,6 | 90,8 | 94,2 | 101,6 | 110,6 | 120,6 | 131,4 | 143,0 | 155,1 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD základní |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 151,2 | 115,5 | 92,8 | 97,3 | 105,5 | 114,9 | 125,1 | 135,9 | 147,2 | 159,0 |

| Typ zatížení | Zatížení jednokolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 165,5 | 124,6 | 96,4 | 98,5 | 105,1 | 113,5 | 123 | 133,5 | 144,7 | 156,5 |

| Typ zatížení | Zatížení dvojkolejné vlak SD těžký |
| --- | --- |
| Výška krytí [ m ] | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Celkové zatížení [kPa] | 166,1 | 125,7 | 98,6 | 102,0 | 109,5 | 118,4 | 128,0 | 138,4 | 149,4 | 160,9 |

Trubky nelze použít v případech kdy uvažované zatížení překračuje hodnotu dovoleného zatížení.  Tyto případy jsou v tabulkách vyznačeny stínováním a tučným písmem.